ПРАВИЛА

По предотвращению и устранению высолов, отколов и других повреждений, образующихся на лицевых поверхностях стен от раствора и влаги.

Для предотвращения образования на поверхности стен высолов, отколов и других повреждений необходимо:

- Применять для приготовления растворов цементы, содержащие щелочи в количестве не более 0,6% ( п. 5.3. справочного пособия к СНиП «Проектирование и применение панельных и кирпичных стен с различными видами облицовки).

- Использовать гидрофобные и пластифицированные цементы, уменьшающие водоцементное отношение и снижающие способность раствора к капиллярному подсосу.

- В растворе не должны применяться химические добавки, дающие высолы, например поташ ( п. 1.5.10. ГОСТ 28013-89 ).

- Номинальная подвижность растворной смеси должна быть 4 см ( ГОСТ 5802-78 ), максимальная – 6 см. Попадание раствора в пустоты кирпича должно быть сведено к минимуму. Уплотнение горизонтальных и вертикальных швов кладки максимальное.

- Перед кладкой керамический кирпич рекомендуется замачивать в воде на 1-2 минуты. Вода для замачивания и для приготовления раствора должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-79.

- При кладке лицевого кирпича на стройке исключить применение переувлажненных растворов, не допускать капиллярного подсоса воды из почвы и атмосферы (качественная гидроизоляция), обеспечивать устройство водосливных средств – водозаборных труб, козырьков, карнизов.

- При облицовке стен строений предпочтительно использовать «утопленный шов». Необходимо избегать попадания строительного раствора на выложенные лицевые стены. При попадании раствора на стены необходимо сразу же протереть их сухой щеткой, или на следующий день влажной щеткой.

- В процессе строительства до возведения кровли здания предохранять кладку от воздействия дождя и снега, накрывая её полиэтиленовой пленкой или другим непромокаемым материалом.

- Конструкция здания должна исключать возможность локального намокания участков кладки, образования мест постоянной однонаправленной миграции влаги атмосферных осадков по кирпичной стене.

- Недопустимо хранение кирпича на промышленных площадках, содержащих удобрения и растворимые соли.

Если эти требования при хранении и производстве работ оказались не выполненными и на поверхности кладки появились высолы, достаточно эффективным способом борьбы с ними является удаление их путем механической обработки и смывания универсальным моющим (очищающим) средством Фамокс-Сан и пропиткой ВД-АК-00.