# ГОСТ 31357-2007                          Сухая строительная смесь

«Твинблок(КЛ-з»

Изготовлена на основе цемента, золы-уноса, минеральных наполнителей и полимерных добавок, повышающих технологичность переработки, водоудержание, пластичность и прочность.

В состав введена противоморозная добавка.

Свойства: прочная, влагостойкая, удобная в применении, экономичная, толщина слоя 1-3 мм

Назначение: Смесь «Твинблок®–КЛ-з» на цементной основе предназначена для приготовления растворной смеси для кладки и монтажа, склеивания блоков и изделий из ячеистого бетона(газобетон, пенобетон и др.) при возведении зданий и сооружений.

Подготовка основания: Основа должна быть твердой, прочной, очищенной от пыли и других загрязнений, ухудшающих сцепление с поверхностью.

Температурный режим:   Противоморозная добавка в смеси «Твинблок®–КЛ-з» позволяет проводить работы при минус 10°С.

Рекомендации:   - мешки с клеем должны храниться в отапливаемом помещении;

-  использовать теплую воду (минимум + 30, максимум +60С) и смешивать клеевую смесь в теплых помещениях;

- блоки, а также арматура не должны быть замерзшими, обледенелыми, покрытые снегом или мокрыми.

Способ применения: Растворную смесь «Твинблок® –КЛ-з» готовят следующим образом:

Сухую смесь засыпать в емкость с водой с температурой  20° С (в соотношении на 1кг смеси 0,42-0,45 л воды!) и перемешать с помощью миксера до образования однородной консистенции (примерно 5-6 минут)!

Затем  выдержать полученный раствор в состоянии покоя в течение 5 минут, после чего еще раз тщательно перемешать!

Полученный раствор наносить   слоем 1-3 мм на очищенные   поверхности ячеистого бетона. Для экономии раствора, при его нанесении рекомендуется   использовать зубчатый шпатель.

Время корректировки монтируемых изделий из ячеистого бетона при использовании растворной смеси составляет не более 4 минут!

Время пригодности раствора к использованию на открытом воздухе составляет не менее 1,5 часа.

Меры предосторожности: Смесь содержит цемент, поэтому работы необходимо проводить в резиновых перчатках. Использовать респиратор для защиты дыхательных путей. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

Хранить в сухом помещении в плотно закрытой таре. Срок хранения 6 месяцев.

Упаковка 30кг

Расход сухой смеси при толщине слоя 2 мм	 30 кг/м3

Расход воды на 1кг смеси	0,45 л/кг

Время корректировки монтируемых изделий	4 мин

Время пригодности раствора к использованию	1,5 час

Прочность сцепления раствора с основанием, 28суток,

не менее	0,2 МПа

Предел прочности при сжатии, 28 суток	4,5 МПа

Максимальный размер частиц	0,315мм

Марка смеси-«Твинблок®–КЛ-з»

Изготовитель - ООО «Производственно-Строительное объединение  «Теплит»

624285,Свердловская область,г Асбест,п Рефтинский,ул Солнечная 3/13

Тел/факс (34365)3-39-14