| Наименование показателя | Норма | Метод контроля |
| --- | --- | --- |
| 1 Внешний вид сухой смеси | Сыпучая смесь серого цвета без комков и механических примесей | Визуально, по п. 5.3 настоящих ТУ |
| 2 Наибольший размер зерен | Остаток на сите с сеткой № 0315 – 0% Остаток на сите с сеткой № 016 не более 2,0 % | По п. 5.4 |
| 3 Влажность сухой смеси, %, не более | 0,5 | По ГОСТ 8735-88 |
| 4 Подвижность растворной смеси, мм | 160 ± 10 | По п. 5.5 |
| 5 Время пригодности раствора к использованию, ч , не менее | 1,5 | По п. 5.7 |
| 6 Водоудерживающая способность растворной смеси, %, не менее | 98 | По ГОСТ 5802 |
| 7 Время корректировки изделий при склеивании ,мин не более | 4 | По п. 5.8 |
| 7 Прочность сцепления раствора с основанием в возрасте: 7 суток, МПа, не менее 28суток,МПа,не менее | 0,10 0,20 | По п.5.9 |
| 8 Предел прочности раствора при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее | 2,5 | По. ГОСТ 5802 |
| 9Усадка раствора, %, не более | 0,20 | По ГОСТ 24544 |
| 10 Морозостойкость, марка, не менее | F 35 | По ГОСТ 5802 |

1.3.4. Значения, приведенные в таблице1, соответствуют результатам испытаний, полученным при температуре окружающего воздуха (20±2)°С и при относительной влажности воздуха (60±5)% (табл.1 п.п. 1-6) или (90±5)% (табл.1 п.п.7-10)

1.3.5. Водотвёрдое отношение, обеспечивающее получение растворной смеси и раствора с требуемыми нормами, составляет  0,42-0,45

1.3.6. Водотвёрдое отношение смеси подбирается исходя из нормируемой величины подвижности.

1.4 Маркировка.

1.4.  Маркировка смеси по ГОСТ 28013. На каждую единицу упаковки наносится отчётливая маркировка  с указанием следующих данных:

- наименования или товарного знака и адреса  предприятия-изготовителя;

- условного обозначения смеси (с указанием настоящих технических условий);