|  |  | Содержание Стр. Общие положения … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5 Общие правила возведения стен из твинблоков … … … … … … … … … 18 Описание узлов … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 21 Перечень использованных нормативных документов и научно-технической литературы и материалов … … … … … … … … … … … … … … … … .. 29 Приложение 1. Пример расчета нагрузок и напряжений в стене здания … … 30 Приложение 2. Отдельные термины, использованные в данном альбоме … … 31 1. Общие положения 1. Настоящий альбом рабочих чертежей предназначен для использования при проектировании и строительстве из твинблоков стен жилых, производственных и сельскохозяйственных зданий. Работа выполнена в соответствии с договором № 1022/5 между ОАО институт «УралННИАС» и ООО «Рефтинское объединение «Теплит». 2. По конструктивным признакам и свойствам твинблоки относятся к мелким блокам из ячеистого бетона автоклавного твердения. От обычных мелких блоков из ячеистого бетона твинблоки отличаются повышенной точностью геометрических размеров, наличием захватных карманов для рук и пазогребневого соединения, позволяющих повысить скорость и качество каменных работ на строительной площадке. Проектирование стен из твинблоков следует выполнять по СНиП I I-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции» и Рекомендациям по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов/ЦНИИСК им. Кучеренко, М., 1987 г. 3. Твинблоки выпускаются из ячеистого бетона плотностью 500 кг/м³ при прочности на сжатие соответствующей классу В3,5 , и плотностью 400 кг/м³ при прочности на сжатие соответствующей классу В2,0. |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-ПЗ |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |
| Инв. № подл. |  | Гл. констр. | Никишкин |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |
|  |  | Н. контр. | Поспелова |  |  |  | Р | 1 | 28 |
|  |  | Разраб. | Никишкин |  |  |  | ОАО институт «УралНИИАС» г.Екатеринбург |
|  |  | Пров. | Филлипов |  |  |  |  |

|  |  | Основные физико-механические характеристики твинблоков и их номенклатура приведены в таблицах 1 и 2 . Таблица 1 Физико-механические характеристики твинблоков Марка по плотности в сухом состоянии, кг/м³ D500 D400 Класс (марка) по прочности по сжатию B2,5-3,5 (М35-М50) B2,0 (М25) Марка по морозостойкости F150 F150 Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/м·ºС 0,12 0,08 Отпускная влажность по массе в % не более 35 35 Усадка при высыхании, мм/м 0,56 0,59 Предел прочности на изгиб, кгс/см2 Максимальное отклонение от заданных размеров длина, мм, не более ширина, высота мм, не более ±2 ±1 Отклонение от прямоугольной формы (разность для диагоналей) , мм, не более 1,5 Таблица 2 Номенклатура твинблоков Маркировка Геометрические размеры, мм Масса твинблока, кг Кол-во на поддоне, шт Объем на поддоне, м³ Высота Ширина Длина ТБ100 250 99 625 7,5 72 1,125 ТБ200 250 199 625 15,7 36 1,125 ТБ300 250 299 625 22,8 24 1,125 ТБ400 250 399 625 30,42 18 1,125 ТБ300л 250 299 625 18,24 24 1,125 ТБ400л 250 399 625 24,34 18 1,125 П60 (плитка) 250 60 625 4,57 90 0,85 |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 2 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Расчетные сопротивления R сжатию кладки из твинблоков при высоте ряда кладки 250 мм приведены в табл.3 Таблица 3 Классы бетона Марка блока Расчетные сопротивления R, МПа (кгс/см2), сжатию кладки из твинблоков при высоте ряда кладки 250 мм при марке клея КЛТБ при нулевой прочности клея 200 150 100 75 50 25 10 В3,5 50 - - 1,0(10) 0,9(9) 0,85(8,5) 0,8(8) 0,6(6) 0,4(4) Для кладки может использоваться клей монтажный для мелких стеновых блоков из ячеистых бетонов. Использование других видов клея должно быть обосновано результатами испытания каменной кладки, а также предполагать способы контроля качества клея как в лабораторных условиях, так и на строительной площадке. Толщина горизонтальных швов в кладке 2-3 мм. Толщина вертикальных швов принимается от 2 до 3 мм. Горизонтальные и вертикальные швы между блоками должны быть тщательно заполнены. 4. В закрытых частях зданий и конструкций твинблоки следует применять при относительной влажности воздуха помещений не более 75%. При влажности, превышающей 75%, а также в подземных частях зданий, изделия применяют только после предварительной их защиты от увлажнения в условиях эксплуатации. При использовании твинблоков в наружных конструкциях в помещениях с относительной влажностью более 60% внутренние поверхности блоков должны иметь пароизоляционное покрытие 5. Допустимую высоту (этажность) стен следует определять расчетом их несущей способности. 6. Толщина стен из твинблоков, прочность которых соответствует классу В3,5, с учетом нагрузок и напряжений по п.3 может быть определена по таблицам 4, 5, 6, 7, 8. Таблицы составлены с учетом исходных данных, представленных в Приложении 1. Цветом выделены простенки, в которых нагрузка превышает несущую способность, такие простенки использовать запрещается. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 3 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Минимальная ширина простенка в зданиях для несущих стен - 600 мм, для ненесущих стен – 300 мм. С учетом максимальных напряжений в глухой стене, равных 4,5 кг/см2, допускается нагрузка на стены не более: для стены 300 мм – 13500 кг на пог. м, для стены 400 мм – 18000 кг на пог. м, для стены 500 мм – 22500 кг на пог. м. 7. Требуемая марка цементно-песчаного клея для кладки из твинблоков принимается по результатам расчета несущей способности стен. Рекомендуется применять строительный клей марки М50 и более. Таблица 4 Несущая способность оконных простенков из твинблоков при толщине стены 500 мм для трехэтажного здания Ширина простенка, м Несущая способность простенка (числитель), нагрузка на простенок (знаменатель), кг Пролет оконного проема, м 1,2 1,5 1,8 2,1 3 6 0,6 17528 21140 17528 24660 17528 28190 17528 31170 17528 42280 17528 77520 0,9 32860 22440 32860 28190 32860 31710 32860 35230 32860 45810 32860 81040 1,2 43810 28190 43810 31710 43810 35230 43810 38760 43810 49330 43810 84560 1,5 43810 31710 43810 35230 43810 38760 43810 42280 43810 52850 43810 88090 1,8 65720 35230 65720 38760 65720 42280 65720 45810 65720 56380 65720 91161 2,1 76670 38760 76670 42280 76670 45810 76670 49330 76670 59900 76670 95130 Примечание: В числителе указана несущая способность простенка в кг при центральном сжатии, в знаменателе нагрузка на простенок первого этажа в кг для трехэтажного жилого здания. Высота этажа принята равной 3 м, пролет плиты перекрытия 6 м, класс ячеистого бетона твинблока В3,5; марка полимерцементно-песчаного клея М100. |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 4 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Таблица 5 Несущая способность оконных простенков из твинблоков при толщине стены 400 мм для трехэтажного здания Ширина простенка, м Несущая способность простенка (числитель), нагрузка на простенок (знаменатель), кг Пролет оконного проема, м 1,2 1,5 1,8 2,1 3 6 0,6 13888 21140 13888 24660 13888 28190 13888 31170 13888 42280 13888 77520 0,9 26040 22440 26040 28190 26040 31710 26040 35230 26040 45810 26040 81040 1,2 34720 28190 34720 31710 34720 35230 34720 38760 34720 49330 34720 84560 1,5 43400 31710 43400 35230 43400 38760 43400 42280 43400 52850 43400 88090 1,8 52070 35230 52070 38760 52070 42280 52070 45810 52070 56380 52070 91161 2,1 60750 38760 60750 42280 60750 45810 60750 49330 60750 59900 60750 95130 Примечание: В числителе указана несущая способность простенка в кг при центральном сжатии, в знаменателе нагрузка на простенок первого этажа в кг для трехэтажного жилого здания. Высота этажа принята равной 3 м, пролет плиты перекрытия 6 м, класс ячеистого бетона твинблока В3,5, марка прлимерцементно-песчаного клея М100. Таблица 6 Несущая способность оконных простенков из твинблоков при толщине стены 500 мм для двухэтажного здания Ширина простенка, м Несущая способность простенка (числитель), нагрузка на простенок (знаменатель), кг Пролет оконного проема, м 1,2 1,5 1,8 2,1 3 6 0,6 17528 14163 17528 16522 17528 18887 17528 20883 17528 28327 17528 51938 0,9 32860 15034 32860 18887 32860 20883 32860 23604 32860 30692 32860 54296 1,2 43810 18887 43810 20883 43810 23604 43810 25969 43810 33051 43810 56665 1,5 43810 20883 43810 23604 43810 25969 43810 28327 43810 35409 43810 59020 1,8 65720 23604 65720 25969 65720 28327 65720 30692 65720 37774 65720 61077 2,1 76670 25969 76670 28327 76670 30692 76670 33051 76670 40133 76670 63737 |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 5 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Примечание: В числителе указана несущая способность простенка в кг при центральном сжатии, в знаменателе нагрузка на простенок первого этажа в кг для двухэтажного жилого здания. Высота этажа принята равной 3 м, пролет плиты перекрытия 6 м, класс ячеистого бетона твинблока В3,5, марка полимерцементно-песчаного клея М100. Таблица 7 Несущая способность оконных простенков из твинблоков при толщине стены 400 мм для двухэтажного здания Ширина простенка, м Несущая способность простенка (числитель), нагрузка на простенок (знаменатель), кг Пролет оконного проема, м 1,2 1,5 1,8 2,1 3 6 0,6 13888 14163 13888 16522 13888 18887 13888 20883 13888 28327 13888 51938 0,9 26040 15034 26040 18887 26040 20883 26040 23604 26040 30692 26040 54296 1,2 34720 18887 34720 20883 34720 23604 34720 25969 34720 30692 34720 56665 1,5 43400 20883 43400 23604 43400 25969 43400 28327 43400 35409 43400 59020 1,8 52070 23604 52070 25969 52070 28327 52070 30692 52070 37774 52070 61077 2,1 60750 25969 60750 28327 60750 30692 60750 33051 60750 40133 60750 63737 Примечание: В числителе указана несущая способность простенка в кг при центральном сжатии, в знаменателе нагрузка на простенок первого этажа в кг для двухэтажного жилого здания. Высота этажа принята равной 3 м, пролет плиты перекрытия 6 м, класс ячеистого бетона твинблока В3,5, марка полимерцементно-песчаного клея М100. |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 6 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Таблица 8 Несущая способность оконных простенков из твинблоков при толщине стены 300 мм для двухэтажного здания Ширина простенка, м Несущая способность простенка (числитель), нагрузка на простенок (знаменатель), кг Пролет оконного проема, м 1,2 1,5 1,8 2,1 3 6 0,6 9056 14163 9056 16522 9056 18887 9056 20883 9056 28327 9056 51938 0,9 16980 15034 16980 18887 16980 20883 16980 23604 16980 30692 16980 54296 1,2 22650 18887 22650 20883 22650 23604 22650 25969 22650 30692 22650 56665 1,5 28310 20883 28310 23604 28310 25969 28310 28327 28310 35409 28310 59020 1,8 33970 23604 33970 25969 33970 28327 33970 30692 33970 37774 33970 61077 2,1 39630 25969 39630 28327 39630 30692 39630 33051 39630 40133 39630 63737 Примечание: В числителе указана несущая способность простенка в кг при центральном сжатии, в знаменателе нагрузка на простенок первого этажа в кг для двухэтажного жилого здания. Высота этажа принята равной 3 м, пролет плиты перекрытия 6 м, класс ячеистого бетона твинблока В3,5, марка полимерцементно-песчаного клея М100. |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 7 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Таблица 9 Расчетное сопротивление теплопередаче стены из твинблоков Примечания: 1. Расчет выполнен в соответствии со СНиП 23-02-2003 “Тепловая защита зданий”, СП 23-101-2004 “Проектирование тепловой защиты зданий”; № п/п Областной город России ГСОП Условия эксплуатации Тип помещений Rотр, м2ºС/Вт Расчетное сопротивление теплопередаче, м2ºС/Вт Толщина стены из твинблоков без утепления*, в мм Толщина стены из твинблоков в мм с дополнительным утеплением в виде минерало-ватной плиты плотностью 100 кг/м3 и толщиной 150 мм * 300 400 500 600 200 300 1 Екатеринбург 5980 А 1 3,49 2,37 / 1,84* 3,11 / 2,40* 3,54 / 2,78* 4,22 / 3,49* 3,67 / 3,38* 4,32 / 3,89* 2 2,85 3 2,10 2 Уфа 5520 А 1 3,33 2,37 / 1,84* 3,11 / 2,40* 3,54 / 2,78* 4,22 / 3,49* 3,67 / 3,38* 4,32 / 3,89* 2 2,73 3 2,02 3 Тюмень 6120 А 1 3,54 2,37 / 1,84* 3,11 / 2,40* 3,54 / 2,78* 4,22 / 3,49* 3,67 / 3,38* 4,32 / 3,89* 2 2,90 3 2,13 4 Челябинск 5800 А 1 3,43 2,37 / 1,84* 3,11 / 2,40* 3,54 / 2,78* 4,22 / 3,49* 3,67 / 3,38* 4,32 / 3,89* 2 2,81 3 2,07 5 Ижевск 5680 А 1 3,39 2,37 / 1,84* 3,11 / 2,40* 3,54 / 2,78* 4,22 / 3,49* 3,67 / 3,38* 4,32 / 3,89* 2 2,77 3 2,05 6 Оренбург 5300 А 1 3,25 2,37 / 1,84* 3,11 / 2,40* 3,54 / 2,78* 4,22 / 3,49* 3,67 / 3,38* 4,32 / 3,89* 2 2,67 3 1,98 7 Курган 6000 А 1 3,50 2,37 / 1,84* 3,11 / 2,40* 3,54 / 2,78* 4,22 / 3,49* 3,67 / 3,38* 4,32 / 3,89* 2 2,86 3 2,11 8 Пермь 5950 Б 1 3,48 2,09 / 1,67* 2,73 / 2,17* 3,49 / 2,53* 4,16 / 3,02* 3,41 / 3,06* 4,01 / 3,49* 2 2,85 3 2,10 9 Нижний Тагил 6010 Б 1 3,51 2,09 / 1,67* 2,73 / 2,17* 3,49 / 2,53* 4,16 / 3,02* 3,41 / 3,06* 4,01 / 3,49* 2 2,86 3 2,11 2. * - в числителе дано сопротивление теплопередаче для «твинблоков» плотностью 400 кг/м³, в знаменателе - для «твинблоков» плотностью 500 кг/м³. |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 8 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 8. Толщина стен строящегося здания должна назначаться не только из условия прочности, но и из условия требуемого теплосопротивления по таблице 9. В таблице 9 к типу помещений «1» относятся жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, интернаты, гостиницы и общежития; к типу помещений «2» относятся общественные (кроме помещений типа «1»), административные и бытовые здания; к типу помещений «3» относятся производственные здания с сухим и нормальным режимами. Требуемые значения теплосопротивления стен, приведенные в табл. 9, не распространяются на жилые и общественные здания, отапливаемые периодически (менее 5 раз в неделю) или сезонно (непрерывно менее 3-х месяцев в году); на временные здания, находящихся в эксплуатации не более двух отопительных сезонов. Уровень тепловой защиты указанных зданий устанавливается по решению собственника при соблюдении санитарно-гигиенических норм. 9. Стены из твинблоков могут быть однослойные, двухслойные и трехслойные. При кладке в один блок по толщине рекомендуется цепная перевязка блоков. При кладке стен в полтора и два блока рекомендуется обеспечивать смещение вертикальных швов наружных блоков относительно вертикальных швов внутренних блоков, а также использовать арматурные стеклосетки для обеспечения связи между слоями. Прочность сеток должна быть не менее 400 Н/пог. см. Толщина сеток 0,5-0,8мм. Размер ячеек 4х4 или 7х7 мм. Сетки должны быть выполнены из щелочестойкого волокна и иметь морозостойкость не ниже морозостойкости твинблоков. Облицовочный и несущий слои трехслойной кладки рекомендуется осуществ- |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 9 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | лять с помощью гибких связей изготовленных из нержавеющей стали или стеклопластика. Рекомендуется оставлять в кладке лицевого слоя температурные швы для исключения растрескивания кладки в зимнее время. Расстояние между температурными швами должно определяться расчетом. Температурный шов может быть осуществлен в процессе кладки лицевого слоя или после кладки разрезкой механическим инструментом. Края температурного шва должны быть закреплены за основной несущий слой. Декоративно-защитные слои из кладочных материалов со стороны фасада здания допускается устраивать в домах не выше двух этажей (не считая цокольный и мансардные этажи). Опирание кладки отделочного слоя должно производиться только на конструкцию стен подвала или цоколя. 10. Сопряжения наружных и внутренних стен, а также в узлах лестничных клеток, рекомендуется осуществлять перевязкой твинблоков или с помощью металлических анкеров. В качестве металлических анкеров можно использовать металлические скобы диаметром 10-12 мм, Т-образные анкеры из полосовой стали толщиной 3 мм. Связи между продольными и поперечными стенами должны быть установлены, в уровне подоконников и в уровне перемычек над окнами (в уровне верха плиты перекрытия устраивается арматурный пояс). При установке анкеров из круглой стали они должны иметь антикоррозионное цинковое покрытие и должны закладываться на клею в заранее просверленные отверстия или в заранее подготовленные штрабы с тем, чтобы обеспечить соблюдение толщины клеевого горизонтального шва (2-3 мм). 11. Опирание плит перекрытия на стену должно осуществляться через железобетонную монолитную подушку толщиной 120 мм и шириной 250 мм, которая выполняется на всю длину опирания диска перекрытия на стену (см. узел 7 разрез 1-1). Плиты перекрытия должны опираться на стену не менее чем 120 мм через подушку. Во внутренних несущих стенах железобетонная подушка устраивается на всю ширину стены. Подушка армируется сетками из арматуры диаметром не менее 10 мм класса А400. Ячейка сетки должна иметь размеры 100 х 100 мм. Для изготовления |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 10 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | железобетонной подушки необходимо использовать бетон класса В15. Подушка должна заходить в продольные стены на глубину 200-250 мм с обеспечением теплоизоляции торца подушки слоем твинблока толщиной не менее 140 мм. От торца плиты перекрытия до наружной грани стены здания должен оставаться слой из ячеистого бетона толщиной не менее 140 мм. Между стеной и торцом плиты должен оставаться пустой зазор толщиной 1-2 см для восприятия температурных деформаций здания. Зазор между торцом плиты перекрытия и стеной может дополнительно утепляться эффективным легкодеформируемым утеплителем. Для распределения нагрузок рекомендуется в горизонтальный шов кладки под плитой и над плитой перекрытия размещать стеклосетку. Паз глубиной 20 мм, образовавшийся под и над плитой перекрытия рекомендуется заделывать легкодеформируемым материалом: древесноволокнистой рейкой или цементно-известковым-песчаным раствором марки М25 (см. узел 7 разрез 2-2, элемент А) . 12. Над наружными продольными и поперечными стенами под каждым перекрытием должен быть предусмотрен армопояс (узлы 7 и 8). Данный армопояс должен выдерживать силу растяжения в 30-45 кН. Площадь сечения арматуры в армопоясе, располагающегося под перекрытием, должна составлять не менее 2,26 см² и не менее двух стержней диаметром 12мм класса А400. Стержни должны идти непрерывно по всему периметру и по внутренним стенам. При необходимости сварки между собой прочность сварного шва должна быть выше прочности металла по основному сечению стержней. Под торцами плит перекрытия, опирающихся на стену, арматурные стержни должны проходить внутри железобетонной подушки. По краям монолитной подушки устанавливаются закладные детали к которым привариваются стержни армопояса. Стержни армопояса, проходящие внутри подушки, привариваются снизу закладной детали, а стержни, проходящие по продольным стенам, привариваются сверху закладной детали. Стержни армопояса в продольных стенах укладываются в специально прорезанные пазы на стеклосетку, так, чтобы она попадала под стержни и прижималась ими к твинблоку, пазы заполняются клеем. Для удобства стеклосетка может быть |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 11 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | размещена в горизонтальном ряду кладки, над армопоясом. 13. Дополнительное конструктивное армирование должно быть предусмотрено в подоконной зоне. В подоконной зоне арматура укладывается в заранее прорезанные в кладке пазы (см. узлы 8 и 17). Пазы с арматурой должны быть замоноличены клеем. Площадь сечения арматуры должна составлять не менее 0,785 см² класса А400 и заводиться в простенки на расстояние не менее 400мм. 14. На глухих участках стен и во всех случаях при расстоянии в свету между перекрытиями более 3,0 м или при отсутствии поперечных стен, идущих с шагом 3 м и менее, способных воспринимать ветровую нагрузку, необходимо армировать кладку щелочестойкой стеклосеткой не менее чем через два ряда кладки. Прочность сетки должна быть не менее 400 Н/пог. см. При высоте этажа более 3 м необходимо устраивать в уровне подоконной части дополнительный армопояс, а при высоте оконного проема 2,7 м и более необходимо устраивать армопояс и в уровне верха оконного проема. Площадь сечения арматуры в армопоясе должна составлять не менее 2,26 см² и не менее двух стержней диаметром 12мм класса А400. 15.Необходимо устраивать замкнутый армопояс в пределах верхнего ряда кладки под кровлей или по парапету по периметру наружных и внутренних стен, включая фронтоны и другие элементы (узлы 8 и 26-30). 16. Крепление перегородок допускается осуществлять Т-образными анкерами или металлическими скобами, устанавливаемыми в стену в уровне горизонтальных швов перегородок и стен. 17. При однослойных стенах из твинблоков дверные и оконные проемы не имеют четвертей. Крепление деревянных коробок производится оцинкованными гвоздями или металлическими ершами. Зазоры между проемом и оконной (дверной) коробкой тщательно заполняются эффективным утеплителем с установкой упругих прокладок, а откосы оштукатуриваются. Подоконную часть наружной стены следует защищать сливом из кровельной стали. 18. В однослойных стенах из твинблоков могут устраиваться четверти в оконных проемах путем их выпиливания в твинблоках, которые будут обрамлять оконный проем. |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 12 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 19. Кладка наружных стен из твинблоков производится по цоколю здания, выполненного из морозостойких и влагостойких материалов. Высота цоколя должна быть не менее 500мм. 20. В местах примыкания твинблоков к цоколю, полу первого этажа и подвалу должна быть проложена гидроизоляция. В качестве гидроизоляции могут использоваться рулонные гидроизоляционные материалы: рубероид, полиэтиленовая пленка и т.п. 21. Наружную стену из твинблоков с целью защиты стены от увлажнения в зоне опирания на цоколь рекомендуется выполнять со свесом по отношению к цоколю здания не более чем на 50мм. 22. Все металлические элементы, устанавливаемые в кладку, должны изготавливаться из нержавеющей стали или из обычной стали с антикоррозионным покрытием. Антикоррозионное покрытие должно выполняться в соответствии со СНиП 111-18-75 и СНиП 2.03.11-85. 23. Отделка стен из твинблоков в построечных условиях может, выполняется водоэмульсионными красками и эмалями на органических растворителях. Возможна отделка тонкослойной штукатуркой. Тонкослойной считается штукатурка при ее толщине менее 5 мм. При толщине штукатурки более 5 мм штукатурку необходимо армировать щелочестойкой стеклосеткой, причем должно быть предусмотрено дополнительное конструктивное армирование в верхних и нижних углах проемов, в подоконных зонах, по длине перемычек, по высоте выступающих углов. При толщине штукатурки менее 5 мм допускается армировать только верхние и нижние углы проемов, подоконные зоны, участок стены по длине перемычек, по высоте выступающих углов (узел 34). Армирование осуществляется по аналогии с армированием тонкослойных штукатурок в утепляющих системах типа «Сэнэрджи» и «Tex-Color». Отделка тонкослойной штукатуркой может осуществляться как снаружи, так и внутри здания. Нанесение штукатурных растворов можно производить при влажности кладки не более 27%. 24. Для облицовки стен из твинблоков можно использовать керамические |
| --- | --- | --- |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 13 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | лицевые камни, красный и силикатный кирпич. При выполнении облицовки в качестве гибких связей применяют металлические скобы Ø 4-8 мм, или стеклопластиковые стержни, которые устанавливают через 6-8 рядов облицовочного кирпича. Стержни анкеруются в кладке из твинблоков в заранее просверленные отверстия, а в кладке облицовочного слоя из кирпича в горизонтальном шве. Зазор между стеной и облицовкой должен быть 20-30 мм. Для наружной отделки могут использоваться облицовки, закрепляемые на металлическом каркасе на относе, сайдинг. Во внутренней отделке можно использовать гипсокартон. 25.Декоративно-защитные слои должны обеспечивать беспрепятственное удаление водяных паров диффундирующих через стеновое ограждение (то есть быть паропроницаемыми). 2. Общие правила возведения стен из твинблоков Фундамент под стены из твинблоков должен максимально устранить возможные неравномерные осадки грунта. Развитие деформаций фундамента может вызвать образование трещин в надземной части здания и сделать ее непригодной к эксплуатации. Лучше увеличить площадь подошвы фундамента против минимально необходимой по расчету при ее равномерном симметричном нагружении полезной нагрузкой сверху, чем потом проводить мероприятия по усилению фундамента. В зарубежном строительстве негласным стандартом для зданий из ячеистобетонных блоков является сплошная железобетонная монолитная плита. Стены заглубленной части здания (подвала или цоколя) могут быть выполнены из монолитного бетона или из сборных блоков. По верху заглубленных стен должен быть выполнен монолитный железобетонный обвязочный пояс. Высота пояса не менее 150 мм, арматура не менее 3см² и не менее 0,5% от площади поперечного сечения пояса. Для бетонирования использовать бетон класса В15. Независимо от конструктивного решения нулевого цикла расчетная разность вертикальных перемещений по верхнему обрезу стен фундамента или цоколя под смежными несущими элементами конструктивной системы зданий (простенки, |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 14 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | колонны и др.) не должна превышать 5 мм. Стены подвала и цоколя должны иметь горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию, предохраняющие материалы этих конструкций от увлажнения атмосферными осадками, талыми и другими водами, а также расположенных выше частей здания от капиллярного подсоса влаги. Гидроизоляцию обычно выполняют с использованием обмазочных или рулонных материалов. После того, как бетон фундамента набрал необходимую прочность. выполняют разметку мест расположения наружных и внутренних стен или намечают места установки угловых блоков и переносят разбивочные оси на поверхность фундамента. Горизонтальная гидроизоляция может быть выполнена с помощью рулонных гидроизоляционных материалов укладываемого по слою свежего плотного цементно-песчаного раствора толщиной 10 мм. Ширина гидроизоляционного слоя должна быть несколько больше толщины стены. По слою гидроизоляции укладывают слой плотного цементно-песчаного раствора толщиной 10-15 мм, на который устанавливают угловые блоки опорного ряда. Установка угловых блоков является очень ответственным моментом, поскольку от точности их положения зависит качество конструкций стен. После установки угловых блоков выполняют укладку остальных блоков опорного ряда. На тычковые поверхности блоков наносят тот тип клея, который будет применяться при дальнейшем ведении кладки. Проектное положение блоков выверяют с помощью гидравлического уровня и исправляют резиновым молотком. При выполнении кладки опорного ряда важно получить горизонтальную поверхность, не имеющих выступов из-за перепада соседних блоков по высоте. Возникающие мелкие неровности заглаживают с помощью стальной терки, после чего образовавшуюся пыль тщательно выметают щеткой или удаляют сжатым воздухом. В зависимости от толщины стены выполняются в один или два блока. Стены в два блока следует выполнять с плашковой перевязкой. Опорный и верхний ряды кладки в два блока по толщине следует усиливать стеклосеткой, укладываемой в горизонтальный шов. |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 15 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Глубина плашковой перевязки должна составлять не менее 1/5 толщины стены, но не менее 100 мм. Перевязку вертикальных швов в ложковых рядах кладки следует устраивать по цепной порядковой схеме. Глубина перевязки должна составлять не менее 1/3 длины блока. Сопряжения стен разных направлений следует выполнять с цепной порядковой перевязкой вертикальных швов. Глубина перевязки должна составлять не менее 1/3 длины блока. Углы и места сопряжения стен следует армировать стеклосеткой через два ряда. При ведении кладки на клеевых растворах важно правильно приготавливать и применять клей, который приготавливают на основе сухой смеси. При приготовлении клея состав затворяют водой и тщательно перемешивают с помощью миксера. Консистенцию клея проверяют нанесением на тычковую поверхность блока в его проектном положении. Если клей не оплывает (слишком жидкая смесь) и не обваливается кусками (слишком жесткая смесь), а сохраняет бороздообразную форму, создаваемую специальным мастерком (шпателем) с зубчатым краем, клей имеет требуемую консистенцию. Полнота заполнения растворных швов играет важную роль для обеспечения трещиностойкости. Незаполненные швы или их отдельные участки приводят к концентрации напряжений в этих местах и возникновению трещин, в том числе и на отделочных штукатурных растворах. Одним из преимуществ твинблоков является его хорошая обрабатываемость механическим инструментом. При необходимости выполнения сложных геометрических форм с криволинейными и иными очертаниями, а также участков стен, размеры которых не кратны размеру блока, не стандартное изделие из твинблоков могут быть получены путем резки с помощью механических и ручных пил. Скрытая проводка и фурнитура может быть установлена в специально прорезанных штрабах. Внутренние стены и перегородки возводят по тем же правилам, что и наружные стены. Сопряжения наружных и внутренних стен может производится перевязкой блоков на глубину не менее 200 мм или анкеровкой. |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 16 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | 3. Описание узлов. Узел 1. Показан разрез по кладке в один блок. При кладке в один блок по толщине рекомендуется цепная перевязка блоков. Узел 2. Показан разрез по кладке в два блока. Перевязка по вертикальным швам. В продольном направлении использована цепная перевязка. Узел 3. Показан разрез по трехслойной кладке. Внутренний слой выполнен из твинблоков, наружный облицовочный слой из красного кирпича, средний слой из паропроницаемого утеплителя, например: минераловатной плиты. В облицовочной кладке каждый шестой ряд выполнен из тычкового ряда. Связь между облицовочным и внутренним несущим слоем выполняется с помощью стеклопластиковых связей. Для удаления водяных паров из слоя утеплителя должны быть предусмотрены продухи в облицовочном слое. Продухами могут служить часть не заполненных вертикальных швов в облицовочной кладке. Продухами должны быть обеспечены все замкнутые полости, заполненные утеплителем. На 1 м2 должно приходиться не менее одного продуха с площадью продуха 5 см2 . Узел 4. Показан разрез по трехслойной кладке. Внутренний слой выполнен из твинблоков, наружный облицовочный слой из красного кирпича, средний слой из жесткой минераловатной плиты или пенополистирольного пенопласта. В облицовочном слое все ряды ложковые. Связь между облицовочным и внутренним несущим слоем выполняется с помощью стеклопластиковых связей. Для удаления влаги из утеплителя предусматривается воздушная прослойка между облицовочным слоем и утеплителем. Воздушная прослойка должна быть связана с атмосферой устройством продухов внизу и вверху облицовочного слоя. Утепляющий слой должен быть отделен от воздушной прослойки воздухоотбойной пленкой, которая в тоже время должна пропускать водяные пары. Узел 5. Показан разрез по трехслойной кладке. Кладка может быть выполнена без вентилируемой воздушной прослойки. Для удаления водяных паров из слоя утеплителя должны быть предусмотрены продухи в облицовочном слое. Продухами могут служить часть не заполненных вертикальных швов в облицовочной кладке. Продухами должны быть обеспечены все замкнутые полости, заполненные утеплителем. |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 17 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Узел 5-1. Показан разрез по двухслойной кладке. Кладка выполняется с вентилируемой воздушной прослойкой толщиной 15-20 мм. Площадь поперечного сечения стальных гибких связей, соединяющих облицовочный и несущий слои ,должна быть не менее 0,4 см2 на 1 м2 стены. Глубина заделки гибких анкерных связей в несущую стену из твинблоков должны быть определена, исходя из несущей способности анкеров связей, и представлена в паспортах или инструкциях по применению на каждый вид анкера, поставляемых производителем анкеров. Для удаления водяных паров из воздушной прослойки должны быть предусмотрены продухи в облицовочном слое. Продухами могут служить часть не заполненных вертикальных швов в облицовочной кладке. Площадь продухов должна быть не менее 5 см2 на 1 м2 стены. Узел 6. Показывает цепную перевязку твинблоков в кладке с фасада. Узел 7. Показано сопряжение армопояса и железобетонной подушки , устраиваемой для надежного опирания плит перекрытия на стену. Стержни армопояса укладываются в пазах продольных стен и внутри монолитной подушки. Связь между стержнями осуществляется с помощью их приварке к закладной детали. Сечения представлены на последующих листах. Сечение 1-1. Показан узел опирания плиты перекрытия на стену через монолитную подушку. Шов через который опирается плита перекрытия на подушку имеет толщину 15 мм. Между торцом плиты и стеной должен быть оставлен воздушный зазор 10-20 мм для восприятия температурных и иных деформаций. Сечение 2-2. Представлено примыкание плиты перекрытия к самонесущей стене. В стене устроен армопояс. Более подробно его конструкция показана на чертеже узла 8. Анкер связывающий стену и плиту перекрытия устанавливается с шагом 3 м по контуру наружной стены, а также с шагом 3 м для связи плит между собой в случае их опирания на внутренние стены. Анкер из стали А240 диам. 12 мм должен привариваться к монтажным петлям плиты перекрытия и вставляться на клее в заранее просверленное в стене отверстие. В горизонтальном шве кладки под анкер должен устраиваться паз. Узел 8. Стержни армопояса в продольных стенах укладываются в специально прорезанные пазы на стеклосетку, так, чтобы она попадала под стержни и |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 18 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | прижималась ими к твинблоку , пазы заполняются клеем. Прочность стеклосетки не менее 400 Н/пог. см. Сечение 3-3. Показана конструкция сопряжения монолитной подушки в месте ее сварки со стержными армопояса. Сечение 4-4. Показана конструкция сопряжения монолитной подушки в месте ее сварки со стержными армопояса. Узел 9. Показана конструкция сопряжения монолитной подушки , уложенной по внутренне несущей стене с армопоясом, проложенным по наружной стене под перекрытием. Сечение 5-5 показано в виде узла 10. Узел 10. Показана конструкция опирания плит перекрытия на внутреннюю несущую стену. Узел 11. Связи должны быть установлены не менее чем в двух уровнях в пределах одного этажа и иметь протяженность не менее чем 1,5 м в обе стороны от угла. Узел 12. Представлено примыкание внутренней стены к наружной в плане. Сопряжение стен рекомендуется осуществлять с помощью металлических анкеров. В качестве металлических анкеров можно использовать металлические скобы диаметром 4-8 мм, Т-образные анкеры из полосовой стали толщиной 2-3 мм. Связи должны быть установлены не менее чем в двух уровнях в пределах одного этажа. Узел 13. На чертеже показана анкеровка диска перекрытия в кладке наружных стен. Анкеры должны изготавливаться из стали А-240 диам. 12-14 мм, привариваться к монтажным петлям плит перекрытия и закладываться в кладке, где для лучшей анкеровки они загибаются на 90º. Шаг установки анкеров равен 3 м по периметру здания. Узел 14. Показано опирание плиты перекрытия на трехслойную стену с несущим слоем из твинблоков. Пустоту в торце плиты рекомендуется закрывать пробкой из утеплителя (минераловатной плиты) и затем пробкой из мелкозернистого бетона или раствора толщиной 100-120 мм. Торец плиты должен быть дополнительно утеплен слоем жесткой минераловатной плиты (прочность не менее 0,1 МПа). Зазор между торцом плиты и стеной 15-20 мм. Плита должна опираться на слой раствора, армированный стеклосеткой. Кладка поверх плиты также должна |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 19 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | начинаться со слоя раствора армированного стеклосеткой. В конструкции узла показана возможность закрепления несущего уголка в облицовочном слое с анкеровкой его в вертикальных и горизонтальных швах кладки из твинблоков. Все стальные элементы, попадающие в кладку, рекомендуется защищать от коррозии. Узел 15 и 16. То же, что и по узлу 14. Узел 16-1. Показано опирание деревянной балки деревянного междуэтажного перекрытия на стену из твинблоков. Торец балки должен устанавливаться в гнездо, вырезанное в стене из твинблоков. Глубина опирания балки не менее 250 см. Частота установки балок определяется расчетом. Балка устанавливается на центрирующую растворную пластинку из раствора марки М200. Конец балки оборачивается рубероидом, торец остается открытым. Между торцом и стеной должен оставаться воздушный зазор не менее 20 мм. Гнездо балки должно сообщаться с атмосферой через продух. Балка анкеруется в стене с помощью металлической скобы. Узел 17. Показан пример закрепления оконной рамы в оконном проёме. Крепление деревянных коробок производится оцинкованными гвоздями или металлическими ершами. Для этого в коробках просверливаются отверстия, а в твинблоки устанавливаются деревянные пробки. В подоконной части необходимо провести армирование кладки стержнями Ø 12 мм класса А400 залитые клеем в специально вырезанном пазу с анкеровкой в простенках. Узел 18. Представлен узел примыкания оконной коробки к наружной стене в месте установки оконной перемычки в однослойной стене. Глубина опирания перемычки должна быть не менее 250 мм с каждой стороны. Оконная коробка от сдвига внутрь помещения фиксируется уголком, который затем закрывается штукатуркой. В местах касания деревянной коробки к стенам и утеплителю должна быть уложена гидроизоляция. Узел 19. Представлен узел примыкания оконной коробки к наружной стене у нижней грани оконного проема в однослойной стене. Оконная коробка от сдвига внутрь помещения фиксируется уголком, который затем закрывается штукатуркой. В местах касания деревянной коробки к стенам и утеплителю должна быть уложена гидроизоляция. Узел 20. Представлен узел примыкания оконной коробки к наружной стене у |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 20 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | боковой грани оконного проема в однослойной стене. Оконная коробка от сдвига внутрь помещения фиксируется уголком, который затем закрывается штукатуркой. В местах касания деревянной коробки к стенам и утеплителю должна быть уложена гидроизоляция. Место примыкания коробки окна в четверти должно быть обработано герметиком для исключения попадания влаги в вертикальный шов между окном и стеной. Узел 21. Представлен узел примыкания оконной коробки к наружной стене в месте установки оконной перемычки в трехслойной стене с образованием четверти наружным облицовочным слоем. Глубина опирания перемычки должна быть не менее 250 мм с каждой стороны. Узел 22. Представлен узел примыкания оконной коробки к наружной стене у нижней грани оконного проема в трехслойной стене. Оконная коробка от сдвига внутрь помещения фиксируется уголком, который затем закрывается штукатуркой. В местах касания деревянной коробки к стенам и утеплителю должна быть уложена гидроизоляция. Узел 23. Представлен узел примыкания оконной коробки к наружной стене у боковой грани оконного проема в трехслойной стене. Оконная коробка от сдвига внутрь помещения фиксируется уголком, который затем закрывается штукатуркой. В местах касания деревянной коробки к стенам и утеплителю должна быть уложена гидроизоляция. Место примыкания коробки окна в четверти должно быть обработано герметиком для исключения попадания влаги в вертикальный шов между окном и стеной. Узел 24 и 25. Показано устройство перемычек их стального профиля. В узле 24 перемычка несущая выполнена из двух швеллеров сваренных в коробку. В узле 25 перемычка несет только собственный вес участка стены над ней, выполнена из уголка. Глубина опирания перемычки должна быть не менее 250 мм с каждой стороны. Узел 26. Показано примыкание скатной кровли к стене из твинблоков. Все примыкания деревянных элементов к кладке, железобетону или утеплителю должны быть гидроизолированы путем прокладки слоя рубероида или толстой полиэтиленовой пленки. Металлические элементы должны быть защищены от |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 21 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | коррозии. Утеплитель на чердаке рекомендуется закрыть сверху воздухоотбойным слоем. При конструировании кровли должна быть исключена передача горизонтальных сил от распора возникающих в стропильной системе на наружные стены здания. Силы распора должны полностью восприниматься внутренними затяжками стропильной системы. Узел 27. Показано примыкание плоской кровле к стене из твинблоков. Парапет должен быть усилен армопоясом, который устанавливается под последним сверху поясом кладки. Связь верхних блоков с армопоясом устанавливается с помощью парапетного анкера из арматуры диам. 10 мм класса А400, забиваемого в заранее просверленное отверстие на клею. Узел 28. Представлен вариант примыкания скатной кровли к торцу здания. Парапет должен быть усилен армопоясом, который устанавливается под последним сверху поясом кладки. Связь верхних блоков с армопоясом устанавливается с помощью парапетного анкера из арматуры диам. 10 мм класса А400, забиваемого в заранее просверленное отверстие на клею. Узел 29. Показано примыкание скатной кровле к трехслойной стене из твинблоков. Все примыкания деревянных элементов к кладке, железобетону или у утеплителю должны быть гидроизолированы путем прокладки слоя рубероида или толстой полиэтиленвоой пленки. Металлические элементы должны быть защищены от коррозии. Утеплитель на чердаке рекомендуется закрыть сверху воздухоотбойным слоем. При конструировании кровли должна быть исключена передача горизонтальных сил от распора возникающих в стропильной системе на наружные стены здания. Силы распора должны полностью восприниматься внутренними затяжками стропильной системы. В месте перехода фундаментной стены в наружную стену здания должен быть уложен слой гидроизоляции. Узел 31, 32, 33. Представлены фундаменты в монолитном и сборном исполнении. Фундаменты рекомендуется выполнять из тяжелого бетона. при устройстве подвала здания необходимо учитывать, что фундаментные стены начинают работать как подпорная стена. Они должны армироваться по расчету. По верху фунда- |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 22 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | мента рекомендуется утраивать монолитный железобетонный пояс, который может существенно увеличить жесткость здания. Боковую поверхность стен фундамента необходимо покрывать гидроизоляционным слоем. При устройстве теплого подвала цокольные стены утепляются слоем утеплителя. Устройство отмостки вокруг здания должно быть обязательным. Ширина отмостки не менее 1 м. Отмостка должна отводить воду от стен здания. Узел 34. Показано конструктивное армирование защитно-декоративного слоя кладки из твинблоков. Узел 35. Крепление перегородок из твинблоков может осуществляться путем установки упорных уголков. Шаг установки уголков 1-1,5 м. Уголок прикрепляется с помощью анкера к плите перекрытия. В твинблоке готовится прорезь под перо уголка и при установке твинблока уголок фиксируется в прорези клеем. Пространство между перегородкой и потолочной плитой должно быть заполнено цементно-песчаным раствором и упругим листовым элементом . Твинблоки закрываются отделочным материалом . В основание перегородки подкладываются войлочные полоски , пространство между которыми заполняется клеем. Узел 36. Крепление перегородок из твинблоков может осуществляться путем установки упорных уголков. Шаг установки уголков 1,2 м. Уголок прикрепляется с помощью анкера к плите перекрытия. Твинблок прижимается торцом к уголку. Через заранее просверленные отверстия в уголке в твинблок забиваются гвозди. Пространство между перегородкой и потолочной плитой должно быть заполнено цементно-песчаным раствором и упругим листовым элементом . Узел 37. Крепление перегородок из твинблоков может осуществляться путем установки упорных уголков и боковых анкеров из круглой стали. Высота перегородок из твинблоков из условия прочности не должна превышать 2,8 м при толщине блока 100 мм и 3,3 м при толщине блока 200 мм и плотности 500 кг/м3.. Клей должен обеспечивать прочность клеевого шва на растяжение не менее 4-5 кг/см2. Длина перегородки до 6 м. Перегородку необходимо армировать стеклосеткой ( прочность на разрыв не менее 80кгс/пог. см) или арматурными стержнями, которые располагаются в заранее проделанных пазах и заливаются клеем. |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 23 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Армирование должно быть установлено внизу перегородки, и по высоте с шагом 500-750 мм. При армировании стеклосеткой концы сетки у торцов перегородки должны отгибаться вверх и заводиться в шов над блоком для обеспечения анкеровки. 4. Перечень использованных нормативных документов и научно-технической литературы и материалов 1. Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ65.НО1079 от 17.05.2006 г. на блоки стеновые мелкие из ячеистых бетонов (твинблоки) марок по плотности D400 и D500 выпускаемых по ГОСТ21520-89 и ГОСТ25485-89, изготовитель ООО «Рефтинское объединение «Теплит». Орган по сертификации ОС «Железобетон», Россия, т. Москва, 2-я Институтская ул., д.6 . 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.08.000.П.001474.04.05 от 14.04.2005 г. на блоки стеновые мелкие из ячеистых бетонов. Изготовитель ООО «Рефтинское объединение «Теплит». ГСЭС РФ по Свердловской области, 2005 г. 3. Протокол испытаний №053.05.05.21СЛ07 от 30 мая 2005г. газозолобетонных твинблоков и фрагментов стен из них на сопротивление теплопередаче. Изготовитель ООО «Рефтинское объединение «Теплит». Испытательный центр «УралНИИАС», Россия. Г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д.26. 4. Протокол испытаний №340-К-ИЛ-08-05 от 25 августа 2005г. блоки из ячеистых бетонов мелкие стеновые по ГОСТ21520 . Определение модуля упругости и усадки при высыхании. Изготовитель ООО «Рефтинское объединение «Теплит». Испытательная лаборатория РОСОРГТЕХСТРОМ, Россия. Г.Екатеринбург, ул. Уктуская, д.10. 5. Протокол испытаний №127.10.05.21СЛ07 от 12 октября 2005г. газозолобетонные блоки, выпускаемые по ГОСТ21520. Определение средней плотности, морозостойкости. Изготовитель ООО «Рефтинское объединение «Теплит». Испытательный центр «УралНИИАС», Россия. Г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д.26. 6. Протокол испытаний №172.12.05.21СЛ07 от 14 декабря 2005г. газозолобетонные блоки, выпускаемые по ГОСТ21520. Определение коэффициента теплопроводности. Изготовитель ООО «Рефтинское объединение «Теплит». Испыта- |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П306-1022/5-01-П3 | Лист 24 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | тельный центр «УралНИИАС», Россия. Г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д.26. Приложение 1. Пример расчета нагрузок и напряжений в стене здания Глубина опирания железобетонных плит перекрытия на стены из твинблоков должна быть не менее 120 мм. Нормативный вес плиты перекрытия как правило составляет 300 кг/м². Примем нормативную нагрузку от пола равной 100 кг/м², Нормативная нагрузка от перегородок при высоте этажа 2,8 м может быть принята равной 100 кг/м². Полезная нормативная нагрузка для жилых помещений в соответствии со строительными нормами равна 150 кг/м². С учетом коэффициентов надежности по нагрузке суммарная минимальная нагрузка, которая будет приходиться на плиты перекрытия для жилых зданий котеджного типа будет равна 785 кг/м². При такой нагрузке при использовании плиты перекрытия длиной 6м на один погонный метр несущей стены будет приходиться нагрузка равная 2355 кг/пог. м, что вызовет местные напряжения в месте опирания плиты перекрытия на стену равное 4 кг/см² (без учета общего фонового напряжения). При таких напряжениях возможно образование трещин в кладке из твинблоков. В связи с этим, а также в связи со значительным различием модулей упругости между материалом плиты перекрытия и твинблоков, также из-за возможности скола части стены под плитой в месте опирания плиты перекрытия на стену необходимо равномерно распределить напряжения в стене под плитой. Для этого под торцом плиты перекрытия необходимо устроить железобетонную подушку. В этом случае (при ширине подушки 250 мм) местные напряжения могут быть снижены до 0,94 кг/см². Напряжения на глухом участке стены из твинблоков толщиной 50 см от собственного веса стены высотой в 1 этаж, оштукатуренной с двух сторон для самонесущей стены составит 0,28 кг/см², для несущей при плитах длиной 6м составит 0,751 кг/см². На напряжения от центрального сжатия накладываются местные напряжения под концами перемычек, которые должны учитываться при проектировании и при расчете стен. При проектировании стен рекомендуется конструировать их так, чтобы в местах действия суммарных напряжений от местных нагрузок и продольных сжимающих сил, суммарные напряжения не превышали 4,5 кг/см2. |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 25 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Приложение 2 Отдельные термины, использованные в данном альбоме Армопояс – арматурные стержни, уложенные непрерывно в кладку по контуру здания и во внутренние несущие стены, обеспечивающие совместную работу стен и перекрытий. Стержни армопояса могут располагаться внутри подушки, создаваемой в месте опирания плит перекрытия на стены. Подушка – элемент стены в виде железобетонной монолитной подкладки прямоугольного сечения, которая создается под плитами перекрытия в месте их опирания на стену, предназначенный для равномерного распределения напряжений в стене и исключения околов стены в местах сопряжения их с перекрытием. Стеклосетка – сетка из щелочестойкого волокна толщиной 0,5-0,8 мм с ячейкой от 4х4 мм до 7х7 мм, закладывается в швы кладки из твинблоков с целью увеличения прочности кладки при сжимающих усилиях, при изгибе кладки от ветровой нагрузки, для повышения трещиностойкости кладки, для уменьшения концентрации напряжений в кладке при наличии в ней жестких конструктивных включений. Клей – изготавливается на основе тонкомолотого кварцевого песка, портландцемента и специальных добавок, предназначен для заполнения горизонтальных и вертикальных швов в кладке из твинблоков, обеспечивает прочность кладки за счет равномерного распределения напряжений в кладке, возникающих при приложении к ней различных усилий и воздействий. Прочность ячеистого бетона твинблоков – один из параметров определяющих качество твинблоков, определяется путем испытания стандартных образцов, выпиленных из твинблоков на сжатие. Прочность кладки из твинблоков – основная характеристика от которой зависит высота стены из твинблоков, определяется путем испытания на прочность фрагментов кладки, всегда меньше прочности ячеистого бетона твинблоков, вследствие накопления дефектов во время кладки Теплосопротивление стены – свойство стены удерживать тепло внутри помещений здания, нормируется строительными нормами. |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 26 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | Санитарно-гигиенические требования к ограждениям – набор параметров стены и температурно-влажностного режима эксплуатации внутренних помещений, которые исключает образование влажного конденсата на внутренних поверхностях наружных стен, обеспечивают комфортную температуру на внутренней поверхности стен. Данные параметры определяются расчетом. Соблюдение требований таблицы 9 данной записки обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований. |
| --- | --- | --- |
| Подп. И дата |  |  |
| Инв. № дубл. |  |  |
| Взам. Инв. № |  |  |
| Подп. И дата |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 06-1022/5-01-П3 | Лист 27 |
|  |  | Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |